废金属项目第一季度情况

产物相关情况：产生再生钢铁原料1450.397吨，转移产生再生钢铁原料1274.6吨；

综合利用产物流向：江阴市聚鹏特钢有限公司/张家港广大特材股份有限公司；

产品质量标准及污染控制标准：经营许可证许可条件；《GB3838-2002 地表水环境质量标准》；

主要有害杂质含量：

| 序号 | 检测项目 | 结果 | 单位 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - pH值 | 7.06 | - | 6-9 |  |
| 2 | 铜 | 未检出 | % | 1.0 |  |
| 3 | 砷 | 未检出 | % | 0.1 |  |
| 4 | 铬 | 未检出 | % | 0.05 |  |
| 5 | 铅 | 未检出 | % | 0.05 |  |
| 6 | 镉 | 未检出 | % | 0.005 |  |
| 7 | 镍 | 未检出 | % | 5 |  |

废金属项目第二季度情况

产物相关情况：产生再生钢铁原料928.792吨，转移产生再生钢铁原料1020.74吨；

综合利用产物流向：江阴市聚鹏特钢有限公司/张家港广大特材股份有限公司；

产品质量标准及污染控制标准：经营许可证许可条件；《GB3838-2002 地表水环境质量标准》；

主要有害杂质含量：

| 序号 | 检测项目 | 结果 | 单位 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - pH值 | 7.05 | - | 6-9 |  |
| 2 | 铜 | 未检出 | % | 1.0 |  |
| 3 | 砷 | 未检出 | % | 0.1 |  |
| 4 | 铬 | 未检出 | % | 0.05 |  |
| 5 | 铅 | 未检出 | % | 0.05 |  |
| 6 | 镉 | 未检出 | % | 0.005 |  |
| 7 | 镍 | 未检出 | % | 5 |  |

废金属项目第三季度情况

产物相关情况：产生再生钢铁原料1082.632吨，转移产生再生钢铁原料1102.77吨；

综合利用产物流向：江阴市聚鹏特钢有限公司/张家港广大特材股份有限公司；

产品质量标准及污染控制标准：经营许可证许可条件；《GB3838-2002 地表水环境质量标准》；

主要有害杂质含量：

| 序号 | 检测项目 | 结果 | 单位 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - pH值 | 7.06 | - | 6-9 |  |
| 2 | 铜 | 未检出 | mg/L | 1.0 |  |
| 3 | 砷 | 未检出 | mg/L | 0.1 |  |
| 4 | 铬 | 未检出 | mg/L | 0.05 |  |
| 5 | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.05 |  |
| 6 | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.005 |  |
| 7 | 镍 | 未检出 | mg/L | 5 |  |
| 8 | 放射性 | 未检出 | Usv/h | ＜35 |  |

废金属项目第四季度情况

产物相关情况：产生再生钢铁原料978.035吨，转移产生再生钢铁原料1020.76吨；

综合利用产物流向：江阴市聚鹏特钢有限公司/张家港广大特材股份有限公司；

产品质量标准及污染控制标准：经营许可证许可条件；《GB3838-2002 地表水环境质量标准》；

主要有害杂质含量：

| 序号 | 检测项目 | 结果 | 单位 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - pH值 | 7.09 | - | 6-9 |  |
| 2 | 铜 | 未检出 | mg/L | 1.0 |  |
| 3 | 砷 | 未检出 | mg/L | 0.1 |  |
| 4 | 铬 | 未检出 | mg/L | 0.05 |  |
| 5 | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.05 |  |
| 6 | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.005 |  |
| 7 | 镍 | 未检出 | mg/L | 5 |  |
| 8 | 放射性 | 未检出 | Usv/h | ＜35 |  |

废金属项目2025年情况

产物相关情况：产生再生钢铁原料4439.856吨，转移产生再生钢铁原料4418.87吨；

综合利用产物流向：江阴市聚鹏特钢有限公司/张家港广大特材股份有限公司；

产品质量标准及污染控制标准：经营许可证许可条件；《GB3838-2002 地表水环境质量标准》；

主要有害杂质含量：

| 序号 | 检测项目 | 结果 | 单位 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - pH值 | 7.06 | - | 6-9 |  |
| 2 | 铜 | 未检出 | mg/L | 1.0 |  |
| 3 | 砷 | 未检出 | mg/L | 0.1 |  |
| 4 | 铬 | 未检出 | mg/L | 0.05 |  |
| 5 | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.05 |  |
| 6 | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.005 |  |
| 7 | 镍 | 未检出 | mg/L | 5 |  |
| 8 | 放射性 | 未检出 | Usv/h | ＜35 |  |